Ed.01/07/2015

| FIRESTOP “rivestimento intumescente per strutture in acciaio” Cod. 16210 | SCHEDA TECNICA |
| --- | --- |
| Rivestimento intumescente per strutture in acciaio. A contatto con la fiamma ed il calore, lo strato di pittura applicato si rigonfia, trasformandosi in una schiuma microporosa dello spessore di 8 ÷ 10 cm che isola termicamente il supporto ed impedisce al fuoco di attaccarlo. È indicato per il trattamento di strutture portanti in acciaio situate all'interno di depositi o navi, per quadri elettrici, sale cinematografiche, teatri, alberghi e locali pubblici in genere. |
| DATI TECNICI |  |
| ASPETTO COLORE CONFEZIONI CONSERVAZIONE | : Semiopaco. : 0000 Bianco. : 20kg x 1pz. : Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini. |
| COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55% |
| TIPO DI LEGANTE PESO SPECIFICO VISCOSITÀ ESSICCAZIONE RESA TEORICA PER MANO SPESSORE DEL FILM SECCO | : Acrilico modificato. : 1050 ÷ 1150 g/cm³. : 45” ÷ 50” F8. : Ad aria. Fuori polvere 20’ ÷ 25’. Fuori tatto 2 ÷ 3 ore. Indurimento totale 24 ÷ 48 ore. : 0,5 mq/kg. : 1100 micron. |
| CARATTERISTICHE APPLICATIVE |
| APPLICAZIONE DILUENTE DILUIZIONE NUMERO DI MANI | : Spruzzo (ugello 1,4 ÷ 2,1 mm; pressione 4 ÷ 6 atm). Airless (ugello 0,019 ÷ 0,021 mm; pressione 150 ÷ 200 atm). Pennello, rullo. : 18550 SINTETICO. : 5% ÷ 10%. : Quattro, con un intervallo, tra l’una e l’altra, di 24 ore. |
| SUPPORTI |
| Supporti in acciaio sabbiatI e pretrattatI con primer al clorocaucciù CLOROFOND. (Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). |
| AVVERTENZE |
| Non operare a temperatura inferiore ai +10°C e con umidità relativa superiore al 80%. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. |
| I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti. |
| POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754 |