Ed.01/07/2015

| TRAFFIC PLUS “pittura spartitraffico rifrangente” Cod. 13035 | SCHEDA TECNICA |
| --- | --- |
| Pittura spartitraffico rifrangente, perlinata, idonea per la segnaletica orizzontale su superfici in asfalto, cemento e porfido. Formulata con resine acriliche a rapidissima essiccazione, clorocaucciù e cariche lamellari, è caratterizzata da elevata resistenza al traffico continuo su strade urbane, facile applicazione, notevole aderenza ed elasticità, resa elevata. Si distingue per il rapido rilascio del solvente, che consente la riapertura alla viabilità, già dopo 60 minuti dall’applicazione, e per la particolare rifrangenza, dovuta alla presenza, in formulazione, di microsfere di vetro. |
| DATI TECNICI |  |
| ASPETTO COLORE CONFEZIONI CONSERVAZIONE | : Semilucido. : 0000 Bianco, 0050 Blu marino, 0035 Giallo girasole e 0030 Rosso. : 30kg x 1pz; 5kg x 2pz. : Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini. |
| COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55% |
| TIPO DI LEGANTE PESO SPECIFICO VISCOSITÀ ESSICCAZIONE RESA TEORICA PER MANO SPESSORE DEL FILM SECCO | : Resine acriliche e clorocaucciù. : 1500 ÷ 1700 g/cm³ in funzione della tinta. : 25” ÷ 30” F8. : Ad aria. Fuori polvere 7’ ÷ 8’. Fuori tatto 20’ ÷ 25’. Completa dopo 60’. : 5 ÷ 6 mq/kg. : 45 ÷ 50 micron. |
| CARATTERISTICHE APPLICATIVE |
| APPLICAZIONE DILUENTE DILUIZIONE APERTURA ALLA VIABILITÀ | : Apparecchiatura traccialinee, spruzzo, airless, rullo, pennello. : 18580 SPARTITRAFFICO. : 20% ÷ 25%. : Dopo 1 ora dall’applicazione. |
| SUPPORTI |
| Superfici in asfalto, cemento o porfido, asciutte, compatte, pulite, spazzolate e prive di tracce di polvere. Su cemento o porfido, si consiglia una mano di primer epossidico o poliuretanico. Non applicare in ore assolate o con la superficie surriscaldata. Non applicare con tempo piovoso o particolarmente umido. Il prodotto applicato va protetto dalla pioggia per le 12 ore successive all’applicazione. (Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). |
| AVVERTENZE |
| Non operare a temperatura inferiore ai +10°C e con umidità relativa superiore al 80%. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. |
| I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione. La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti. |
| POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754 |